[bookmark: _GoBack]SMT1113- YAMA (MESH), POSTERİOR İNTRAVAJİNAL SLİNGOPLASTİ (PIVS)
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün kadın genital sistemi arka kompartman onarım cerrahisinde kullanılabilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Mesh materyali, geniş gözenekli, örgülü, poliproplen veya polyvınylıden fluorıde materyalden ve monofilaman yapıda imal edilmiş olmalıdır. 
3. Gerilmeye karşı dirençli olmalıdır. Gerdirildiğinde büzülüp genişliğini kaybetmemelidir.(ip özelliği göstermemelidir). Anatomik yapı içerisinde oluşabilecek yüksek gerilim altında ürün; örgü yapısı itibarı ile kesinlikle kıvrılmamalı ve şekil değiştirmemelidir.
4. Esneyebilir özellikte ve şekil hafızasız olmalıdır. 
5. Ürün iki kollu yapıda, iki adet 1cm genişliğinde en az 45 cm uzunluğunda şeridin merkezinde en az 4cm genişliğinde en az 5 cm yüksekliğinde bir dikdörtgen parçası ile bağlanmasından oluşan yekpare yapıda olmalıdır.
6. Ürüne bağlı erozyon, enflamasyon ve köprüleme reaksiyonları yüksek oranda engellenebilir olmalıdır. Mesh geri kaçmayacak şekilde dokuya tutunacak özellikte olmalıdır. 
7. Posterior Intravaginal Slingoplasti ameliyatı için uygun bir adet paslanmaz çelik iğnesi veya tünel açıcı ile beraber olmalıdır. 
8. İğne tutucusu plastik ve ergonomik olmalı işlem esnasında çıkmaya veya dönmeye dayanıklı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. Ürün postoperatif dönemde cinsel aktivasyon esnasında travmatik etki yaratmayacak şekilde yumuşak yapıda olmalıdır.
10. Atravmatik köşelere sahip olmalıdır. 
11. Ürün yüksek efektif porozite, gelişmiş doku kaynaşması ve minimum yabancı cisim reaksiyonu sağlayacak yapıda olmalıdır.
12. Ürün çevre dokuları irrite etmeden çok kolay uygulanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Meshin tamamı koruyucu kılıfla ambalajlı olmalıdır. Kullanım öncesi mesh, üzerindeki koruyucu kılıftan tamamen ve kolayca çıkarılabilmelidir.



