| ## SMT Temel İşlevi: | - Katarakt ameliyatlarında kullanılmak üzere, astigmatizmi olan katarakt hastaları için üretilmiş göz içi lenstir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hidrofobik materyalden üretilmiş olmalı veya hidrofobik yüzeyli olmalıdır. - Lens üzerinde torik aks işareti olmalıdır. - Lenslerin Katlanabilme özelliği olmalıdır. - Lens istenilen Dioptride olmalıdır. - Enjektör sistemi, ürünün katlanabilir özelliğine uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Her lensle beraber kartuş ve enjektör sistemi verilmelidir. Lens 2,2-2,8 mm kesilerden implante edilebilmelidir. - Lensler tek parça olmalıdır. Haptik yapısı C haptik, 4 Haptik (Quadro) veya plate haptik yapıda olmalıdır. - Optik tipi bikonveks torik optik olmalıdır. - Lenslerin su içeriği en fazla % 25 olmalıdır. - Optik ile haptik materyali aynı olmalıdır. Optik çap minimum 6,00 mm olmalıdır. Haptik uzunluğu minimum 11 mm olmalıdır. - Ürün, UV blokaj özelliğine sahip olmalıdır. - Refraktif index 1.45-1,55 arasında olmalıdır. - A sabiti 118-119,2 arasında olmalıdır. - Firmanın resmi web sitesinde torik hesaplama programı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Lenslerin opaklaşma ve dioptri hatası üretici veya temsilci firmanın sorumluluğundadır. - Ürün kutusu üzerinde A sabit değeri, lens modeli, diyoptri ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır. - Ürün, 2°-45° ısı aralığında muhafaza edilebilmelidir. |