SMT1726-HEMOPERFÜZYON KARTUŞU (ADSORBAN MEMBRAN), KÖMÜR İÇERMEYEN

| SMT Temel İşlevi: | - Hemoperfüzyon kartuşu kömür içermeyen; ağır akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, üremik sendrom ve kronik hemodiyaliz tedavisinde ortaya çıkabilen periferik nöropati, tedaviye dirençli cilt kaşıntıları, üremik ensefalopati, renal osteodistrofi, vasküler kalsifikasyon, tedaviye dirençli hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve malnütrisyon gibi komplikasyonlarda kullanılabilmelidir. Ayrıca ürün; akut zehirlenmeler, biyotoksinler, pestisitler, herbisitler, rodentisitler, endüstriyel zehirlenmeler ve Xa inhibitörleri kullanan hastalarda bu ilaçların etkilerini tersine çevirmek amacıyla, bu durumlarda rol oynayan çeşitli toksik maddelerin birikimlerini uzaklaştırmak için kullanılabilme endikasyonuna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün adsorbe edici kısmı, çift çapraz bağlı stiren-divinilbenzen kopolimerlerden üretilmiş reçine içermelidir. Bu yapı, kanda bulunan orta ve büyük moleküllü toksinlerin, proteine bağlı üremik maddelerin ve çeşitli zehirlenme ajanlarının etkin şekilde adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. - Filtrenin yapısı polipropilen veya polikarbonat olmalıdır. - Ürün biyouyumlu olmalı ve hiçbir biyolojik bileşeni olmamalıdır. - Ürününü sütün ve kapak kısmı medikal sınıf polikarbonattan üretilmeli ve küçük göz teknolojik yapısıyla emme yeteneğine sahip olmalıdır. - Yüksek kan akım hızı 250mL/dk olmalı ve ürün iç hacmi 100 -350 ml arasında olmalıdır. - Ürün içi özellikle fizyolojik serum koruma solüsyonu ile doldurularak korunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün kullanım talimatlarına göre prime(yıkama) edildikten sonra ön işlemden geçmeden tam kanla çalışabilmelidir. - Üründe gerçekleştirilecek işlemler otolog olmalı ve herhangi bir kan ve kan ürünlerine gereksinim duymamalı. - Ürün, polimer boncukları sayesinde herhangi bir negatif engelle karşılaşmadan kanla direkt olarak temas edebilmeli. - Ürün; orta ve büyük moleküler ağırlıklı toksinler ile proteine bağlanmış toksinleri, ayrıca süreğen hemodiyaliz tedavisindeki hastaların kanlarında biriken ve klasik hemodiyaliz yöntemleriyle uzaklaştırılamayan toksinleri adsorbe edebilmelidir. - Ürün, kan şekilli elemanları üzerine olumsuz etki göstermemeli; hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini arttırabilmelidir. - Ürün, günümüz hemodiyaliz teknolojisi ile yeterli düzeyde uzaklaştırılamayan PTH, beta-2 mikroglobulin, leptin, oksidatif lipoproteinler, ileri derecede şekerleşmiş son ürünler (AGE), homosistein, interlökin-1 (IL-1), IL-6, TNF-alfa ve benzeri toksinleri adsorbe edebilmelidir. - Ürün, çeşitli nedenlerle (enfeksiyon veya enfeksiyon dışı) ortaya çıkan pro-inflamatuar sitokinleri (IL-1, IL-6, MCP-1 ve TNF-alfa) adsorbe etme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde ürün; mantar zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri, organofosfat zehirlenmeleri, ciddi yanıklar ve bölgesel kemoterapi uygulamalarında endike olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tedarikçi, istendiğinde ürünün adsorpsiyon yeteneği ile ilgili bilimsel veri ve dokümantasyonu sunabilmelidir. - Ürün, ek bir cihaza gereksinim olmaksızın mevcut hemodiyaliz cihazlarında hemodiyalizör ile birlikte aynı anda veya hemodiyalizörden bağımsız olarak kullanılabilmelidir. Ayrıca ürün, her tür kan temizleme makinesi ile tüm kan veya hemoperfüzyon tedavisi için planlanmış diğer kan temizleme aygıtlarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmelidir. - Ürün ambalajı, sterilitesini koruyacak şekilde tasarlanmalı; taşıma ve depolama sırasında ürünün bütünlüğünü ve sterilitesini koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır. - Ürün, buhar veya gama ile steril edilmiş olmalıdır. Ürün ambalajı, sterilitesini koruyacak şekilde tasarlanmalı; taşıma ve depolama sırasında ürünün bütünlüğünü ve sterilitesini koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretim tarihi, lot numarası, son kullanım tarihi ve sterilizasyon yöntemi açıkça belirtilmiş olmalıdır. - Ürün tek kullanımlık olmalı, yeniden sterilize edilerek kullanılmamalıdır. - Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi açıkça belirtilmiş olmalıdır. |