| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferik vasküler onarımda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aksillo bifemoral greft polyester - Damarın aksillo femoral uzunluğu en az 70cm ve femoral uzunluğu en az 40cm olmalıdır. - Greftin dış yüzeydeki velör yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemelidir. Damar çapı en az 6mm olmalıdır. - Greft dakron malzemeden, örgü tekniği ile üretilmiş olmalıdır. - Hastaya takılmadan önce, pre-clotting işlemi gerektirmemeli, bu amaçla kaplı olmalıdır. # Aksillo femoral greft, polyester, spiralli(ringli), gümüş kaplamalı veya kaplamasız(ringli) - Greft dacron malzemeden yapılmış olmalıdır. - Greft hastaya takılmadan önce, pre-clotting işlemi gerektirmemeli, bu amaçla kaplı olmalıdır. - Aksillo femoral greft; polyester, kaplamasız veya bakteri oluşumu sonucu enfeksiyonu önlemek için gümüş asetat ile kaplı olmalıdır. - Greftin dış yüzeydeki velör yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemelidir. Damar çapı en az 6mm olmalıdır. - Damarın aksillo femoral uzunluğu en az 85cm, spiralli kısmının uzunluğu en az 45cm olmalıdır. - Greftin kolay anastomoz için duvar kalınlığı en fazla 0.5mm olmalıdır. - Greft su geçirgenliği 120mmHg’de dakikada cm²’ye en fazla 5ml olmalıdır. |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bifemoral greft, aksillo, PTFE, ringli - Ekstra anatomik yapıda ve en az 6mm çapında, en az 70cm boyunda en az 40cm eninde her iki bacağı da uzayabilen kolları olmalıdır. - Çıkartılabilen ringli özellikte olmalı ve ringler çıkartılabilen grefte zarar vermemelidir. - Greft PTFE’den mamül olmalıdır. Greft her iki ucundan çekildiğinde uzamalı ve tekrar eski boyuna dönebilip ölçü alma kolaylığı sağlamalıdır - Uzama işlemi esnasında greftin iç ve dış çap alanında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. - Greftlerin üzerinde dilatasyonu engellemek için ikinci bir ince tabaka bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri | - Damar greftte tiftiklenme olmamalı; bu sayede kullanım zorlaşmamalıdır. - Greft düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır. - Dikimi kolay olmalı, özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir. - Sütur noktalarında kanama olmamalıdır. - Damar yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan örgü özelliği ile dokunmuş olmalıdır. |
|  | - Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |