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	SMG Temel İşlevi: 
	1. Sistemik vaskiler onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Greftlerin kullanılabilir uzunluğu 40 cm’den az olmayacaktır.
3. Greftler kollojen veya jelatin kaplı olmalıdır.
4. Greftlerin büyük çapı en az 12mm, küçük çapları en az 6mm olmalı ve greftlerin büyük çapları 2mm,küçük çapları 1mm lik artışlarla değişen çapta olmalıdır.
5. Greftlerin sıvı geçirgenliği (porosite) <10 cc/dk/cm2 olmalıdır.
6. Greftler dakrondan imal edilmiş, bifurkasyonlu yapıya sahip olacaktır.

	Teknik Özellikleri:
	7. Greftler oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
8. Greftler yumuşak ve kullanımı kolay olacaktır.
9. Düzgün implantasyonu kolaylaştırmak için greft boyunca çizgiler bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	      10.Malzeme steril teslim olmalı ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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