
SMT1990-ERKEN ERİŞİM DİYALİZ DAMAR GREFTİ

	SMG Temel İşlevi: 
	1. Greft erken  dönemde hemodiyaliz yapabilmek  için tasarlanmış olmalıdır.

	SMMalzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2.  Greft 4mm-8mm çapları arasında ve 10cm-60cm aralığında uzunluğa sahip olmalıdır.
3. Greftin materyali doku entegresyonunu sağlayacak şekilde mikroporoz yapıya sahip olmalıdır.
4. Greft yüzeyi trombozü önlemek veya açıklığı arttırmak amacıyla biyouyumlu ajanlar (heparin vb.) ile kaplı olabilir.
5. Malzeme politetrafloraetilen (e-PTFE)olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6.  Greftin iki ucunda da dikişi kolaylaştırmak için duvar kalınlığı inceltilmiş veya manşet bulunmalıdır.
7.  Greft gövdesi üç katmandan oluşmalı ve bu sayede ringli yapıya ihtiyaç duyulmamalıdır.
8. Terlemeyi ve sütür noktalarından kanamayı minimize eden yapıda olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Tünelleme işlemini kolaylaştırmak için tünel açıçı ile birlikte veye tünel açıcıya uyumlu yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Greft steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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