| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kemiğe vidalanarak yumuşak doku tespitinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - Peek, - Biyokompozit/Ha, - Uhmwpe/Poliasetal, - Pla Türevleri, - Titanyum, - Çelik, - Peek+Karbonfiber, bileşenlerin herhangi birinden olmalıdır. - Vida ankor muhtelif çaplarda olmalıdır. - Vida arkasından geçirilmiş yumuşak doku tespiti için, 1 adet veya 2 adet farklı renkte, 2 numara polietilen kaplı polyester/UHMWPE özelliğinde süturlu dikiş materyali bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İplerin rahat hareketini sağlamak için vida arkasında yuva olmalıdır. - Kemiğe tespit ederken, kendi tornavidasına takılı olup başka bir alete gereksinim duyulmamalıdır. - Kemiğe tespit, vidalama veya çakma yöntemi ile yapılmalıdır. - Artroskopik ve açık cerrahi müdahalelerde kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. |