SMT 2319 ÖLÇÜ PATI, ÖJENOLLÜ/ÖJENOLSÜZ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dişsiz çenelerin ölçüsünü tüm detayları ile almak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Öjenol içermeyenleri, en az 130 g baz ve en az 60 g katalizatör olmalıdır.
3. Öjenol içeren çinko oksit pasta en az 140 grlık tüpte, öjenol pasta ise en az 60 grlık tüpte olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Total protezlerde hazırlanan kişisel ölçü kaşıkları ile fonksiyonel ölçü almaya uygun olmalıdır.
5.  Öjenol içermeyenleri için baz ve katalizör oranı uyumlu olmalıdır. Öjenol içerenler için çinko oksit pasta ve öjenol pasta oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelendirilmelidir.
6. Besleme ölçüsü almaya uygun olmalıdır.
7. Kokusu doğal ve tolere edilebilir olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Kırılmaya ve kopmaya karşı dirençli olmalıdır.
9. Karıştırma süresi en fazla 30 sn. olmalıdır ve kıvamı pürüzsüz olmalıdır.
10. Ağız içerisinde sertleşme süresi 2-3 dakikayı geçmemelidir.
11. Ölçüler en az 4 gün boyunca boyutsal stabilitesini korumalıdır.
12. Ölçü işleminden sonra ilave kabul edebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	13. Kutu içeriğinde, farklı renkte iki ayrı tüp içinde (baz-katalizör) bulunmalıdır.
14. Orijinal ambalajında olmalı, karıştırma kâğıdı ve sıkma aparatı bulunmalıdır.
15. Birim değerlendirmesi tüplerin toplam gramajı dikkate alınarak yapılacaktır. 
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