| ## SMT Temel İşlevi: | - Kraniyoplasti Kit; kafatası kemik defektlerini ve vertebra kemik defektlerini gidermek amacıyla kullanmak üzere özel üretilmiş ve hazırlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kit, aşağıda bileşimi verilen; en az 2 adet 30 gr’lık toz ve en az 2 adet 16,17 ml’lik monomer ampul şeklinde olmalıdır. - Toz kısmı; - %79.60 0,30 w/w oranında metil metakrilat polimer içermelidir. - %19,90 0,10 w/w oranında metil metakrilat-sterin kopolimer içermelidir. - %0,50 0,30 w/w oranında benzoil peroksit içermelidir. - Sıvı kısmı; - %95.05 v/v oranında metil metakrilat monomer içermelidir. - %4.28 v/v oranında etilen dimetakrilat monomer içermelidir. - %0.67 v/v oranında dimetil p-toluidin içermelidir - 75ppm hydrogguinone içermelidir. - 12ppm 4-metoksifonel içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün oda ısısında (23 ℃) maksimum 6 dakikada hamur kıvamına gelmelidir. - 12-13 C veya 23 C de 5-12 dakika çalışma süresi ve 14-20 dakika donma süresine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, çift steril pakette olmalıdır. - Ürün orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |