


[bookmark: _GoBack]SMT-2661 STEM+UZATMA MODÜLÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Stem, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Stemin;
a. Kaplamasız ve/veya Kumlamalı,
b. HA/Dual Kaplama,
c. Poroz Kaplama (Plazma/ Por Kaplama), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün, sağ ve/veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
7. Sistemde üzerinde ekstra kortikal kemik oluşumu ve sekonder stabilizasyonu sağlanması amacıyla yüzey işlenmiş ve HA kaplanmış ara parça olmalıdır.
8. Ürün üzerinde yumuşak doku tespiti için delikler veya kanallar olmalıdır.
9. Ürünün farklı boy ve yükseklikteki polietilen liner seçenekleri ile uyumlu olmalıdır. 
10. Ürünün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1
