| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyonlar sonrası insizyon yaraları, cilt yaraları vb. vakalarda kullanıma uygun, kolay pansuman imkânı sağlayan kendinden yapışkanlı tasarımda medikal pansuman malzemesi olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım yeri ve amacına göre; 5(±1)*8(±1)cm, 10(±1)*10(±1)cm, 10(±1)*15(±1)cm, 10(±1)*20(±1)cm, 10(±1)*25(±1)cm, 10(±1)*30(±1)cm, 10(±1)*35(±1)cm ebatlarından biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kolay pansuman imkânı sağlayan, kendinden yapışkanlı, gözenekli, elastik dokumasız (nonwoven) kumaştan yapılmış olmalıdır. - Ürünün gözenekli yapısı cilt nemini geçiren ve cildin hava almasını sağlayan yapıda olmalıdır. - Ürünün ortasında konumlandırılan ped, kanı ve atık maddeleri absorbe eden, yarayı dış etkenlere karşı koruyan yumuşak bir bariyer olma özelliği sağlamalıdır. - Ürün yapışkanı, medikal uygulamalara uygun, biyouyumlu, hassas ve hipoalerjenik yapışkan olmalıdır. - Ürünün yapışkan ağırlığı 35 gr/m2 (±5gr/m2), ped ağırlığı minimum 80gr/m2 (±5gr/m2) olmalı ve belgelendirilmelidir. - Ürün cerrahi operasyonlar sonrası dikişli bölgelerin korunmasında, her türlü cilt yaralanmalarında ve tedavilerinde kullanılabilir olmalıdır. - Ürün, enine esnek olmalı ve vücut kıvrımlarına kolayca uyum sağlamalıdır. - Ürün, X-Ray geçirgen, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün, hipoalerjenik olup lateks içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tekli steril paketlerde olmalı ve ürünün ambalajı üzerinde Türkçe üretim/son kullanım tarihi, LOT numarası ve üretici bilgileri yer almalıdır. - Ürün; EN ISO 9001:2015, EN-ISO 13485: 2016 kalite yönetim sistemi, Tıbbi Cihazlar CE-MDD 93/42/AT EK-V veya CE-MDR belgelerine sahip olmalıdır. |