|  |  |
| --- | --- |
| **Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesisinde kullanılan tampon, gaz kompres, batın kompres, pamuklu ped vb. yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş medikal malzeme olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Bir top gaz bezinin eni en az 90 cm, boyu en az 100 metre olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek %100 hidrofil pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır.
2. Hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirişsiz (apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.
3. Oda sıcaklığında en az 24 saat bekletildikten sonra 1 m² sinin ağırlığı en az 24 gr. dan az olmamalıdır.
4. 1 cm²'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20 (+/-1) adet olmalıdır.
5. Düzgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır.
6. Her bir topu suya neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet=90cm \*100mt uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir.
2. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır.
3. Ürün ÜTS kayıtlı olmalıdır.
4. Teslimat balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1.500 m.) gaz bezinden oluşmalıdır.
 |