| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesisinde kullanılan tampon, gaz kompres, batın kompres, pamuklu ped gibi ürünlerin yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bir top ürünün eni 90(±3)cm ve boyu 100(±3)metre olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirişsiz (apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri, parça bulunmamalı ve kaçmış iplik görünmemelidir. - Ürünün 1 cm2’deki toplam iplik (tel) sayısı 18(±1) olmalı ve ağırlığı en az 23gr olmalıdır. - Ürünün kenarlı düzgün, kolay katlanabilir ve kıvrılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün non-steril olmalıdır. - Ürün, her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet=90(±3)cm*100(±3)m uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir. - Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürünün teslimatı balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1,500 metre) gazlı bezden oluşmalıdır. - Ürün korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte, şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |