SMT3739 FLOR VERNİK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Aktif flor tedavisinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün en az 0,4 ml ambalajlarda olmalıdır. 
3. %5 Sodyum fluorid içermelidir.
4. Ürün içerisindeki vernik en az 22000 ppm Fluorid iyonu içermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün içerisindeki verniğin kıvamı, fırça ile damlamadan taşınabilir, diş yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanabilir olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki vernik sürüldükten sonra içerdiği adezyon destekleyici ajanlar ile dişe güçlü bağlanabilmelidir, tükürük ya da su teması ile sertleşebilir özellikte olmalıdır.
7. Ürün içerisindeki verniğin tadı kötü olmamalı, farklı aroma seçenekleri ile çocuklar tarafından tolere edilebilir olmalıdır.
8. Ürün içerisindeki vernik diş yüzeyinde ince bir film tabakası bırakmalı ve transparan özellikte olmalıdır. Minede kalıcı renklenme yapmamalıdır.
9. Ürün içerisindeki verniğin, flor salınımı yaparak çürüğe karşı koruyucu etkisi olmalıdır. 
10. Ürün içerisindeki fırça, verniğin diş üzerine kolayca uygulanmasına imkân sağlayacak yumuşaklıkta ve uzunlukta olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün içerisindeki vernik ile ürünün ambalajı arasında etkileşim olmamalıdır.
12. Kullanıma hazır, tek doz, fırça içeren formda olmalıdır.
13. Ürün içerisindeki vernik ve uygulama fırçası hava ile temas etmeyecek bir şekilde tamamen kapatılmış olmalıdır.
14. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmeli ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olacak şekilde olmalıdır.
15. Birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır.
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