| ## SMT Temel İşlevi: | - Restoratif diş tedavisinde diş ile dolgu maddesi arasında bağlantı ajanı olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı mililitrede alternatifleri bulunmalıdır. - Üretimine göre sınıflandırıldığında; 5-7 arası jenerasyona (nesile) uygun ürün çeşitliliği içerisinden kullanıma uygun olarak tercih yapılabilmelidir. - Uygulama tekniği ve etki mekanizmasına göre sınıflandırıldığında; 2 aşamalı total-etch adeziv sistemlere (etch&rinse sistemler- asidi yıkanan), tek ya da 2 aşamalı self-etch adeziv sistemlere (kendinden asitli) uygun ürün çeşitliliği içerisinden kullanıma uygun olarak tercih yapılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mine, dentin yüzeylerine kuvvetlice bağlanabilmelidir. - Kuru ve nemli yüzeylere bağlanabilmelidir. - Mikromekanik olarak bağlanabilmelidir. - Polimerizasyon büzülmesi ve fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyabilmelidir. - Biyolojik uyumluluğu olmalıdır. - Kolayca uygulanabilmelidir. - Kompozit rezinlerin polimerizasyonu sırasında oluşan kontraksiyon kuvvetlerine direnç gösterebilmek için mine ve dentine en az 20MPa’lık kuvvetle bağlanmalıdır. - Film kalınlığı en fazla 10 mikron olmalıdır. - Işıkla en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır. - Post operatif hassasiyet riskini azaltıcı özelliğe sahip olmalıdır. - Buzdolabında saklanmaya ve kullanmadan önce çalkalamaya gerek kalmadan stabilitesini korumalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Birim fiyat değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır. |