  SMT3742-SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ, A TİPİ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kron köprü, inley-onley, laminate ve implant üstü restorasyonların ölçülerinde kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün 1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygun olmalıdır.
3. 1. Ölçü putty (heavy body) kıvamında;
a) Elle karıştırılan tip,
b) Makine ile karıştırılan tip seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
4. 2. Ölçü light body kıvamında, tüp veya kartuş formunda olmalıdır.
5. Medium body kıvamında seçeneği de bulunmalıdır.
6. Ürün baz ve katalizörden oluşan set halinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Polivinil siloksan kimyasında olmalıdır.
8. Yeterli viskozite göstermeli, uygulaması kolay ve hasta için konforlu olmalıdır.
9. Kokusu ve tadı kötü olmamalıdır.
10. Akıcı kıvamlı özelliği olmalıdır.
11. Hidrofilik özelliği arttırılmış olmalıdır. Islak yüzeylere tamamen yayılabilmelidir.
12. Tiksotropik olmalıdır. 
13. Elastik geri dönüş kapasitesi %99’dan büyük olmalıdır.
14. Yüksek boyutsal stabilite göstermeli, 24 saatlik boyutsal değişimi %0,2’den küçük olmalıdır.
15. Sertleşme reaksiyonu çalışma zamanının sonuna doğru ve aynı anda başlamalıdır.
16. Sertleşme sonrasında ağızdan kolay çıkarılmalı, bu esnada kaşıktan ayrılmamalı ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
17. Biyo-uyumlu olmalıdır.
18. Paket içeriğinde ölçü kaşığı olmalıdır.
19. Kolay dezenfekte edilebilmeli, ölçü dezenfektanlarından etkilenmemelidir.

	Genel Hükümler:

	20. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 
21. Kartuş formundaki light body ölçü için kutu içerisinde en az 8 adet karıştırıcı uç bulunmalıdır.
22. Kartuş formundaki light body ölçü için 10 adet alımda bir adet karıştırma tabancası temin edilmelidir.
23. [bookmark: _GoBack]İstenildiği takdirde 1. veya 2. ölçü ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
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