| ## SMT Temel İşlevi: | - Kompozit ve amalgam dolgular altında kaide olarak kullanılabilmelidir. - Süt diş restorasyonlarında, daimi sınıf I restorasyonlarda, yarı-daimi sınıf II restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün toz ve likit formu bir arada set halinde olmalıdır. - Ürün Tip II ve/veya restoratif özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kondanse (tepilebilir) özellikte, yüksek dirençli, mikroglass yapıda flor iyonlaştıran özellikte klinik kullanıma uygun olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Manipülasyonu kolay olmalı, kaviteye adaptasyonu sırasında el aletlerine yapışmamalıdır. - Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Çalışma zamanı 3 dakikadan fazla olmamalıdır. Kendiliğinden donmaya bırakıldığında donma zamanı 5 dakikadan fazla olmamalıdır. - Yüksek kimyasal adezyon ve çok iyi kenar uyumu sağlamalıdır. - Diş sert dokuları ile biyolojik uyumlu olmalıdır. - Aşınmaya karşı direnci yüksek olmalıdır. - Kendi kendine sertleşebilmelidir. - Tükürükle karşılaştığında çözünmemelidir. - Ürün radyoopak olmalıdır. |
| ## GENEL HÜKÜMLER | - Ürün etiketi üzerinde Tip II, restoratif ve /veya filling ibaresi bulunmalıdır. - Ürün paketi içerisinde karıştırma kağıdı, ölçek kaşığı sunulmalıdır veya firma ürün ile birlikte temin etmelidir. - İstenildiğinde toz ve likit ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |