SMT3747 DOLGU MATERYALİ, KOMPOMER       

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş dolgu materyalidir.
2. Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün kompomer esaslı olmalıdır.
4. Farklı renk seçenekleri içeren kompüller bulunabilir.
5. Kompüller en az 0.2 gr olmalıdır.
6. Ürün adet olarak 10-40 kompül, 41-80 kompül veya 81 ve üstü kompülden oluşan seçeneklere sahip olabilir. Her seçeneğin beraberinde bir adet uygulama tabancası verilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Flor serbestleştirme özelliği en az %50 olmalıdır.
8. Kavite kenarlarında antikaryojenik etki yaratmalıdır.
9. Işıkla polimerize olmalı ve maksimum 20 sn. ışıkla polimerize olabilmelidir.
10. Diş sert dokuları ile biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
11. Radyoopak olmalıdır.
12. Yüksek polimerizasyon büzülmesi göstermemelidir.
13. Asit gerektirmeyen kolay kullanıma sahip olmalıdır.
14. Kolay işlenebilir, reflektör ışığında 90 sn kadar çalışma süresi olmalıdır.
15. Kaviteye yerleştirilmesi sırasında aletlere yapışmamalıdır. Kondanse edilebilir olmalı ve uygulama esnasında kaviteden kolaylıkla ayrılmamalıdır. Restoratif malzemenin kıvamı metal matriks ve diğer metal el aletleri ile kullanılmaya müsait olmalıdır ve yapışmamalıdır.
16. Gerilim kuvvetlerine, baskıya ve aşınmaya karşı yüksek dirençli olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	17. Ürün orijinal olmalıdır.
18. Birim değerlendirilmesi kompül adedi bazında yapılacaktır.
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