|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesislerinde yapılacak olan cerrahi işlemlerin amacına uygun üretilmiş medikal malzemeden imal örtü seti olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Set içeriği:
	1. 2 adet el kurulama havlusu 40\*40 cm
	2. 1 adet tek poşlu oftalmik örtü 200\*200 cm
	3. Mayo masa örtüsü 80\*145 cm
	4. 1 adet düz örtü 200\*240 cm
	5. 1 adet Optape Band 10x50 cm
	6. 1 adet Seyyar Poşete 28x33 cm
	7. 1 adet alet masa örtüsü 200\*130
	8. 1 adet Yapışkan Bantlı örtü 100x150 cm
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Setler, medikal amaçla üretilmiş non woven olarak tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2. Hasta üst örtülerinin tüm yüzeyi iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 56 +/- 3 gr/m2 olmalı. Üst katı emici. Alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
3. Örtü üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olacaktır. Örtülerin rengi gözü yormayacak bir renk olmalıdır.
4. Örtülerde kullanılacak cilt bantları ve cerrahi filmleri non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır (istendiğinde üretici firma tarafından teknik doküman verilebilmelidir). Bantların kolay açılabilmesi için, kenarlarından 3’er cm ve tüm bant boyunca da 1 cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır.
 |
|  | 1. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerinde kolaylaştırıcı etiketler bulunmalıdır. Örtüler steriliteyi bozmayacak ve açılış kolaylığı sağlayacak ‘Z ‘katlama yöntemiyle katlanmış olmalıdır.
2. Set Alet Masa Örtüsü ile bohçalanmalıdır. Alet Masa örtüsü bir katı emici non- woven diğer katı tamamen geçirimsiz 65(±5) mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen 4\*4 cm ebadında bir bandı olmalıdır.
3. Göz Örtüsünün üzerinde 10\*12 cm ebatlarında insizyon alanı olup, bu alan insizyon drape ile kaplı olmalıdır.
4. Örtü üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olmalı, Örtülerin rengi gözü yormayacak bir renk olmalıdır.
5. Uygulama esnasında steriliteyi bozabilecek katlama yapılan ürünlere uygunluk verilmeyecektir.
6. Örtü kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdır, kumaş yaması yapılan örtüler kabul edilmeyecektir. Göz örtüsünün kumaşı 43 + /- 3 gr / m2 SSMMS olacaktır. Genel teknik özellikte belirtilen kumaş özellikleri bu örtü için geçerli değildir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Set etilen oksit sterilizasyon yöntemi ile steril edilmelidir.
 |