| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi ve medikal uygulamalarda kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün steril ve non-steril çeşitleri olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı (x-ray) ve radyoopaksız (x-raysiz) çeşitleri olmalıdır. - Ürünün her çeşidi; 8-12-16 kattan oluşmalı ve 5*5cm, 7,5*7,5cm, 10*10cm, 8*18cm ebatlarından biri olmalıdır. - Ürünün steril çeşitleri; 1’li, 2’li, 5’li ve 10’lu paketler halinde sunulmalıdır. - Ürünün non-steril çeşitleri; 50’li ve 100’lü paketler halinde sunulmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kenarları tamamen içte kalacak şekilde cerrahi katlama yöntemi kullanılarak imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı çeşitleri için radyoopak şerit veya iplik, ürünün her iki yüzünde (altında ve üstünde), görünür kalınlıkta ve her katında dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. - Ürünün radyoopak şeridi/ipleri x-ray ile yapılan görüntülemelerde kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı çeşitleri için, radyoopak şerit gazlı bez boyunca dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. - Ürünün 1 cm2’deki toplam iplik (tel) sayısı 18(+/-1) olmalı ve ağırlığı en az 23 gram olmalıdır. - Ürünün dokuma ipliği ince olmamalı, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır. - Üründe yırtık, kaçık olmamalı ve kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır. - Ürün sterilizasyon işlemi sonrasında sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz direktifine uygun class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağlayan belgeler istenildiği takdirde ibraz edilmelidir. - Ürüne ait biyouyumluluk testleri mevcut olmalıdır (hemolitik etki, sensitizasyon, cilt iritasyon ve sitotoksisite testleri). - Malzeme üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası ve CE belgesi olmalı ve istenildiği takdirde belge ibraz edilmelidir. - Ürünün steril tiplerinde sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. - Sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketleme materyali ile ilgili standardı karşılamalıdır. - Ürünün non-steril tipleri korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte ve şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |