SMT 3772 DENTAL ALÇI

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş hekimliğinde model elde edilmesi için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Beyaz alçı ve sert alçı olarak tipleri bulunmaktadır.
3. Sert alçı en az 1 kg ağırlığında paketlerde olmalıdır.
4. Beyaz alçı en az 25 kg’lık paketlerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Diş hekimliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Alçı, gözle bakıldığında yabancı maddeler içermemeli, homojen yapıda olmalıdır.
7. Ölçüyü detaylı bir şekilde dublike edebilmelidir.
8. Çabuk sertleşmeli ve kırılgan olmamalı çabuk dağılmamalıdır.
9. Toksik ve lifli materyal içermemelidir.
10. Alçı partikülleri ince gren yapısında olmalı, karıştırıldığında pürüzsüz olmalı ve içinde pütürler oluşmamalıdır.
Sert alçı;
11. Toz. su karıştırma oranı 100 gr./30 ml. olmalıdır.
12. Donma Süresi 10 -15 dk. arasında olmalıdır.”
13. Brinell sertlik değeri minimum 80 N/mm olmalıdır.
Beyaz alçı;
14. İşleme süresi en az 12, en fazla 14 dakika olmalıdır.
15. Sertleşme süresi en az 20 en fazla 30 dakika olmalıdır.
16. Sertleştikten sonra genleşme payı %2 yi geçmemelidir.

	Genel Hükümler:
	17. Sert alçı iyi kapatılmış gaz geçirmez paketlerde olmalıdır.
18. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi kilogram bazında değerlendirilecektir.
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