SMT3798 DOLGU MATERYALİ, KOMPOZİT, IŞIKLA SERTLEŞEN      

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün restoratif tedavide diş dolgu maddesi olarak kullanılır.
2. Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	3. Diş renklerine uygun A1, A2, A3 vb. renk seçenekleri bulunmalıdır.
4. Işıkla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı olmalıdır.
5. Ürün 1-5 gr ile 5,1 gr ve üstü formlarda olabilir.

	Teknik Özellikleri:

	6. Ürünün bileşimi aşağıdaki A, B, C, D, E veya F maddelerinden en az biri gibi olacaktır.         Bu husus belgelendirilecektir:
a. A-Bis-GMA, Hydrophobic aromatic dimethacrylate Hydrophobic aliphatic methacrylate, Silanated barium glass filler Pre -polymerized organic filler dl-Camphorquinone, Initiators, Accelerators, Pigment,
b. B-Bis-GMA Ba-Al-F-silikat cam (● yüksek derecede dağılmış silikon dioksit)
c. C-İçeriğinde BISGMA, baryum aluminyum florid glass (0,02 – 2), silisyum dioksit (0,02 – 0,07) aralığında bileşenleri olmalı,
d. D-Üretran modifiye BisGMA reçine matriks sistemi olacaktır.İçeriğinde BisGMA-adduct, etoksil Bisfenol-A-dimetakrilat ve Trietilen glikoldimetakrilat (TEGDMA) bulunacaktır. Doldurucusu inorganik baryum alümino floroborosilikat camı ile nano veya nano hibrit boyutlu silikon dioksit veya mikro veya mikro hibrit boyutlu silikon dioksit olmalıdır.
e. [bookmark: _GoBack]E-Silica zirconium veya seramik esaslı doldurucular, Bis-GMA, TEGDMA, ve pigmentler bulunmalıdır.
f. F-Monomer fazı BisGMA (Bisfenol A glisidil dimetakrilat), BisEMA (etoksilenmiş BisGMA), UDMA (üretan dimetakrilat), TEGDMA (Trietilen glikol dimetakrilat), başlatıcı (kamforkinon), hızlandırıcı ve renk pigmentinden oluşmaktadır. İnorganik doldurucu fazı silanlanmış baryum alüminyum borosilikat cam tozu ve nano boyutta silisyum dioksit partiküller içermelidir.
7. Tek kat (mono layer) veya tabakalamalı olarak işlenebilir olmalıdır.
8. Radyoopak olmalıdır.
9. Kavite içerisinde şekillendirdikten sonra ışık verene kadar şeklini korumalıdır.
10. Kaviteye yerleştirilmesi sırasında aletlere yapışmamalıdır. Kondanse edilebilir olmalı ve uygulama esnasında kaviteden kolaylıkla ayrılmamalıdır. Restoratif malzemenin kıvamı metal matriks ve diğer metal el aletleri ile kullanılmaya müsait olmalıdır ve yapışmamalıdır.
11. İşleme özelliği ve kavite adaptasyonu yüksek olmalıdır.
12. Polimerizasyon sonrası renk değişimini en aza indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matriks içermelidir.
13. Gerilim kuvvetlerine, baskıya ve aşınmaya karşı yüksek dirençli olmalıdır.
14. Işıklı dolgu cihazıyla en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır.
15. Reflektör ışığında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.
16. Naturel dişe benzer ışık yansıması özelliği göstermelidir.
17. Cilalanabilirlik özelliği yüksek olmalıdır.
18. Minimum polimerizasyon büzülmesi göstermelidir.

	Genel Hükümler:
	19. Oda sıcaklığında (23-25ºC) muhafaza edilebilir olmalıdır. Prospektüsünde ya da ambalaj üzerinde derece ibaresi yazılacaktır.
20. Birim değerlendirilmesi ürün gramajı bazında yapılacaktır.




1

