SMT3837-FASET KİLİTLEME VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; lomber bölgede kullanılmak üzere dizayn edilmiş olup, faset eklemler üzerinde stabilizasyon yapacak konfigürasyonda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Ürün, titanyum (Ti6Al4V) alaşımından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürüne kilitleme aparatı dahil olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, kanüllü olmalıdır.
7. Ürün spongioz ve kortikal kemikten geçmelidir.
8. Ürün inferior ve superior fasetlerin fiksasyonuna uygun olmalıdır. 
9. Alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda dişler bulunmalıdır.
10. Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
12. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
13. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
14. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır
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