| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Titanyum, - CoCr, - Titanyum/Nitinol (nikel-titanyum alaşımı), alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Rigid 0-35 cm, Titanyum, - Rigid 36-70 cm, Titanyum, - Rigid 0-35 cm, Pediatrik, Titanyum, - Rigid 36-70 cm, Pediatrik, Titanyum, - Plak-Rod, Pediatrik/Yetişkin, Titanyum, - Distraksiyon-Kompresyon, Titanyum, - Skolyoz, Tekli, Titanyum, - Skolyoz, Tekli, CoCr, - Skolyoz, Çiftli, Titanyum, - Rectangle, Pediatrik/Yetişkin, Titanyum, - Yarısert, Pediatrik/Yetişkin/Önceden Şekillenmiş, Titanyum/Nitinol, - Yivli, Titanyum, olarak belirtilen seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır. - Ürün düz yüzeyli olmalıdır. - Ürün, düz ve anatomik yapıya uygun olarak eğim verilebilir özelliğe sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır. - Tüm vida ve rod kilitleme sistemleri üstten olmalıdır. - Ürünün en az bir ucu rotasyonel ve manipülasyon sağlayacak şekilde olmalıdır. - Vida rod kilitlenmesi yalnızca bir set screw ile kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. - CoCr Rod, biocompatible, düşük profil ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır. - CoCr Rod, titanyum vidalarla uyumlu kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |