| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesisince çalışan güvenli amacı ile üretilmiş koruyucu kıyafet olarak tasarlanarak medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı boy ve ebatlardaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üründe kullanılan kumaş hava geçiren, antistatik, non-allerjenik, sıvı geçirmeyen malzemeden olmalıdır. - Ürünün kumaş kalınlığı 50g/m2 olmalıdır. - Ürünün kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı ve eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır. - Ürünün boyun kısmı sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. - Ürünün iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikilmiş olmalıdır. - Ürünün kol kesimi, hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde ve beden hareketleri ile dikişleri açılmayacak şekilde sağlam dikilmiş olmalıdır. - Ürünün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinden başlayıp etek ucuna kadar uzanmalı; kollarda ise manşetten başlayıp omuza kadar uzanmış olmalıdır. - Ürün sitostatik ilaçları geçirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretici firmaların ISO 13485 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünleri CE markası olmalıdır. - Ürün tekli ambalajlarda teslim edilmelidir. |