| ## SMT Temel İşlevi: | - Sıcak akril, total ve parsiyel protez yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Toz ve likitten oluşmalıdır. - Sıcak akrillerin damarlı ya da damarsız şeklinde tipleri olabilir. - Akril tozu; En az 1000 gr olmalıdır. - Akril likiti; En az 500 ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tozu, ısı ile sertleşen polimetil metakrilattan oluşmalıdır. Sadece organik pigmentler içermeli, kadmiyum içermemelidir. Işık geçirmeyen ambalajında olmalıdır. - Likit, metil metakrilat veya dimetil metakrilattan oluşmalıdır ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır. - Nontoksik ve antialerjik olmalıdır. - Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır. - Presleme tekniği ile kullanıma uygun olmalıdır. - Polimerizasyon tamamlandıktan sonra pürüzsüz bir kıvamda olmalı, bitim sonucu pöroziteye sebep olmayacak özellikte olmalıdır. - Hasta ağzında kullanımı esnasında, renk değişimi, gıda artıklarının birikimi, tortu ve tabaka biriktirmemelidir. - Total ve parsiyel protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır. - Akril dişlerle tam adaptasyon sağlamalı, kimyasal birleşmesi iyi olmalıdır. - Polimerize olduktan sonra rengi dişetine yakın renkte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. Tekil olarak ambalajlanmış teklif sunulmaz ise birleştirilmiş orijinal ambalajlar değerlendirmeye alınacaktır. - Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. - Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır. |