| ## SMT Temel İşlevi: | - Kişisel kaide plağı ve kaşık yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Normal ve ışıkla sertleşen tipleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Normal baz plak; - Isı ile kolayca yumuşatılabilen ve şekil verilebilen nitelikte olmalıdır. - Ağız ortamında deforme olmamalıdır. - Işıkla sertleşen baz plak; - Paketten çıkarıldıktan sonra uygulama zamanı en az 5 dakika olmalı ve ışınlı baz plak fırınında en fazla 5 dakikada sertleşmelidir. - Polimerizasyon sonrası yüzeyde oksijen inhibisyon tabakası oluşmalı ve bu alkollü pamukla temizlenmelidir. - Kalınlığı en az 1.4 mm en fazla 2.5 mm olmalıdır. - Tesfiye sırasında freze yapışmamalıdır. - Büzülme ve su emme eğilimi düşük olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her baz plak arasında paketlerin birbirine yapışmasını engelleyen ayırıcı kağıtlar olmalıdır. - Işıkla sertleşen baz plak, ışık geçirmeyen paketlerde olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi baz plak adedi bazında yapılacaktır. |