| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik aparey yapımında ve tamirinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sıcak veya soğuk akril formlarında olabilir. - Toz ve likitten oluşmaktadır. Gerektiğinde ayrı ayrı temin edilebilmelidir. - Akril tozu en az 500 gr olmalıdır. - Akril likiti, renkli ya da şeffaf, konsantre ya da normal formda olabilir ve en az 250 ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Antiallerjik özellikte ve kadmiyum ihtiva etmeyen metil metakrilat içermelidir. - Kırılgan özellikte olmamalıdır. - Kullanımda poroziteye neden olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajında olmalıdırlar. - Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |