SMT3940 SİMAN, ÇİNKO OKSİT ÖJENOL

	SMT Temel İşlevi:
	1. Geçici restorasyonlarda dolgu olarak ve amalgam dolgularda kaide olarak kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Aynı veya farklı kutuda bulunmak kaydıyla; toz çinko oksit, likit ise öjenol içerikli olacaktır.
3. Ürünün toz, likit ve/veya set seçeneklerinden birisi olabilir.
4. Setteki tozun gramajına veya toz formunun gramajına göre;
a. [bookmark: _GoBack]Küçük paket 15-40 gram; 
b. Orta paket 41-60 gram; 
c. Büyük paket 61 gr ve üstü seçeneklerinden biri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. PH 7–8 arasında olmalıdır.
6. Yüksek aşınma direnci, düşük çözünürlük ve üstün kapatma özelliği olmalıdır.
7. Karıştırma süresi 1–1,5 dakika olmalı, karıştırılması ve uygulanması kolay, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır.
8. Sertleşme süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.
9. 25 – 35 Mpa dirence dayanıklı olmalıdır
10. Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir.
11. Kaviteye kolay adapte edilebilmeli, spatüle yapışmamalıdır.
12. Antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalıdır.
13. Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir.
14. Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır.
16. Ürün kutusunun içerisinde ölçü kaşığı ve karıştırma kâğıdı olmalıdır.
17. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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