 SMT3953-DENTAL EĞE, RETREATMENT
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kanal tedavilerinin yenilenmesinde, kanaldaki dolgu maddelerinin sökülmesi işleminde kullanılır.
2. Endodontik motor sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün farklı uzunluklarda temin edilebilmelidir.
4. Kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Farklı tasarım özellikleri bulunan Ni-Ti ve/veya ısıl işlem görmüş (m-wire, blue, gold) kanal eğe sistemlerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Asorti ve sorti olarak paketlenmiş olmalıdır. Tek bir asorti set ile kanal söküm işlemi tamamlanabilmelidir. 
6. Setler, retreatment işlemi için gerekli en az 3 farklı ebatta eğe içermelidir. (koronal, orta ve apikal bölge için)

	Teknik Özellikleri: 
	7. Keskin uçlu eğe ile ucu keskin olmayan eğe sistemine sahip olmalıdır.
8. Kanal dolgu materyallerini etkin şekilde sökebilecek kesici tasarıma sahip olmalıdır.
9. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Eğeler yüksek esneklik ve elastikiyet göstermelidir.
11. Kanal eğimine uyum sağlayarak transportasyon ve perforasyon riskini azaltmalıdır.
12. Torsiyonel dayanımı yüksek olmalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Eğeler kanal içinde vida etkisi oluşturmamalıdır.
14. Yüzeyleri pürüzsüz olmalı, üretim hatası (çatlak, deformasyon) içermemelidir.
15. Kırılma direnci yüksek olmalıdır.
16. Eğeler kanal dolgu sökümünde etkin olmalıdır.
17. Kanal anatomisine uyum sağlayarak kırılma riskini azaltmalı, özellikle dar ve eğimli kanallarda rahatça çalışılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	18. Eğeler 134°C’de otoklavda steril edilebilmelidir.
19. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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