SMT3963 LAK SEPERATÖR
	SMT Temel İşlevi:
	1. Protez yapımında materyallerin alçıdan ayrılmasında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Protez yapımında kullanılmak üzere amacına uygun olacak şekilde üretilmiş, farklı renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
3. Ürün en az 1 lt’lik ambalajlarda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Lak, aljinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve bu kutusunun üzerinde belirtilmelidir.
5. Kullanıma hazır olmalıdır, sulandırılmadan kullanılabilmelidir.
6. Hızlı kurumalı, alçı model yüzeyinde ince film tabakası oluşturmalı, sürüldüğü yüzeyde kalınlık yapmamalıdır.
7. Genzi tahriş etmemelidir.
8. Akışkan olmalıdır.
9. Model yüzeyinde tortu bırakmamalıdır.
10. Alçı ve sudan etkilenmeden ayırma işlemini tam yapmalıdır.
11. Pişme sırasında alçıya renk vermemelidir.
12. Alçı model ile akriliğin reaksiyona girmesine engel olmalı, birbirlerine yapışmasını engellemelidir.
13. Katmanlara ayrılmayan uzun süre özelliğini koruyabilen yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 
15. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır.
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