

SMT3974- SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ, C TİPİ

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kron köprü, inley-onley, laminate ve implant üstü restorasyonların ölçülerinde kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün 1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygun olmalıdır.
3. Kondenzasyon tipi (C silikon) ölçü materyali için: 
· 1. ölçü putty (heavy body) kıvamında ve en az 800 ml hacminde olmalıdır.
· 2. ölçü light body kıvamında ve en az 130 ml hacminde olmalıdır.
4. Katalizör (alınan ölçü maddesinin orijinal aktivatörü) en az 60 ml olmalıdır.
5. Gerektiğinde bunlar ayrı ayrı temin edilebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kokusu ve tadı kötü olmamalıdır.
7. Standart ölçü kaşığı ile kullanılabilmeli ve uygulaması kolay olmalıdır. 
8. Ölçü maddesi kan ve ağız sıvılarından etkilenmemelidir.
9. Başlangıç safhasında yumuşaklığı yeterli düzeyde olmalıdır. Ancak nihai sertliği ağız içerisinden çıkarırken deformasyona uğramayacak ve kaşıktan ayrılmayacak düzeyde olmalıdır.
10. Set halinde temin edildiğinde 1. ölçü ve 2. ölçü birbirleri ile yeterli bağlanma göstermelidir.
1. Ölçü; 
11. Karıştırma süresi en az 30 saniye, çalışma süresi en az 2 dakika, ağızda kalması gereken süre 3,5-4 dakika olmalıdır.
12. Yüksek detay verme özelliğinde ve hidrofilik olmalıdır.
13. Paket içeriğinde ölçü kaşığı olmalıdır.
2. Ölçü;
14.  Katalizör ile karıştırıldığında, uzun süre boyutsal stabilitesini korumalıdır.
15. En az 3- 6 dakika çalışma süresi sağlamalıdır.
16. Yüksek detaylı ölçü vermelidir.
17. Sabit protezlerde tek ya da çift aşamalı teknikle kullanılmalıdır.
18. 24 saat sonraki boyutsal değişimi yüksek viskoziteli için en fazla %0,3, düşük viskoziteli için en fazla %0,7 olmalıdır.
19. Paket içerisinde karıştırma kağıdı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	20. Kolay dezenfekte edilebilmeli, ölçü dezenfektanlardan etkilenmemelidir.
21. Orijinal ambalajında olmalıdır.
22. Set halinde temin edildiğinde 1. Ölçü, 2. Ölçü ve katalizör miktarları birbirleri ile uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. 
23. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi 1. Ölçü, 2. Ölçü ve katalizör için ml bazında yapılacaktır. 
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