|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün alçı altı pamuk, sentetik/doğal ve alçı altı çorap sentetik/ doğal çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 2. Ürünün alçı altı pamuk, sentetik/doğal tiplerinin en genişliği; 10 cm, 15 cm ve 20 cm, boy uzunluğu ise; 1.5 m, 2 m, 2.5m ve 3 m ebatlarında olmalıdır. 3. Ürünün alçı altı çorap sentetik/ doğal tiplerinin en genişliği; 5 cm, 10 cm ve 15 cm, boy uzunluğu ise; 10 m olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Alçı altı pamuk, sentetiktipleri; medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. 2. Alçı altı pamuk, doğal tipleri ve Alçı altı çorabı, doğal tipleri; boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen olarak üretilmiş olmalıdır. Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. 3. Alçı altı çorabı, sentetik tipleri; %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalıdır. 4. Alçı altı pamuk, sentetiktipleri ve alçı altı çorabı, sentetik tipleri; su emmemelidir. 5. Ürünün tüm tipleri tampon vazifesi görmelidir. 6. Alçı altı pamuk sentetik/ doğal tipleri kolayca kopabilmelidir. 7. Ürün hipoalerjenik olmalıdır. 8. Ürünlerde ek yeri, kir ve yağ lekesi olmamalıdır. 9. Ürün X ışını geçirebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. 2. Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında basılı olmalıdır. 3. Ürünün klinik testleri talep edildiğinde teslim edilmelidir. |