SMT 3981 DENTİN PİNİ           

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş dolgu yapımında destekleyici olarak kullanılmaktadır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Pinlerin çapı en az 0,6 mm olmalıdır.
3. Pinlerin uzunluğu en fazla 8 mm olmalıdır.
4. Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Çeşitli çap ve ebatlarda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Dişe uygulandığında eğilip bükülmemeli ve kopması gereken yerden kendiliğinden kopacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
7. Bio uyumlu olmalıdır.
8. Dentin yüzeyine mekanik tutuculuğu maksimum olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Orijinal kutu içerisinde en az 10 adet pin ve en az 1 adet anguldurvaya takılabilen açıcı (drill) bulunmalıdır.
10. Kutular üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu yazılı olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır.
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