  SMT4149-SİMAN, CAM İYONOMER, KAPSÜL 

	SMT Temel İşlevi:
	1. Oklüzal basınca maruz kalmayan bölgelerde sınıf I kavitelerin restorasyonunda, sınıf I ve sınıf II kavitelerin, süt dişlerinin restorasyonunda, kor ve kaide materyali olarak kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kapsül şeklinde, uygulamaya hazır, tepilebilir cam iyonomer dogu materyali olmalıdır. 
3. Farklı renk seçenekleri bulunmalı ve renk seçenekleri talebe göre tek renk veya asorti olarak tedarik edilebilmelidir.
4. Set içerisinde kapsül kullanım tabancası olmalıdır ve gerekli durumlarda tabancası da ayrıca temin edilebilir olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Asitleme ve kaplamaya gerek duyulmamalıdır.
6. Kimyasal olarak sertleşmelidir. Işık uygulama gerektirmemelidir. 
7. Karıştırma süresi amalgamatör cihazının gücüne bağlı olarak 10-15 saniye aralığında olmalıdır.
8. Radyoopak özellikte olmalıdır.
9. Karıştırma süresi sonrası çalışma süresi 1 dk 30 sn olmalıdır.
10. Uygulama sonrasında en fazla 6 dakika içerisinde donmuş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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