SMT4150-SİMAN, CAM İYONOMER, YAPIŞTIRMA

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün; kron-köprü, inley-onley, kanal içi post simantasyonu ile ortodontik uygulamalarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün; kullanım yeri ve amacına uygun olacak şekilde toz miktarı en az 10 g olmak üzere farklı gramaj seçeneklerine sahip olmalıdır. Toz miktarına uygun likit komponenti ürünle birlikte verilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün kimyasal olarak sertleşebilir (kimyasal polimerizasyon) özellikte olmalıdır.
4. Ürünün film kalınlığı en fazla 25µm olmalıdır.
5. Ürün radyopak olmalıdır.
6. Ürün flor salınımı yapabilmelidir.
7. Ürün, yeterli çalışma ve karıştırma süresine sahip olmalı; çalışma süresi en fazla 3dk ve ağızda sertleşme süresi en fazla 3-5 dk olmalıdır.
8.  Ürün kolay ve homojen karışma sağlamalıdır.
9. Ürün, mine ve dentine güçlü kimyasal bağlarla bağlanabilir nitelikte olmalıdır.
10. Ürün pulpal irritasyona sebep olmamalı, biyouyumlu olmalıdır.
11. Ürün ağız içi sıvılarla çözülmeye karşı dirençli olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün, orijinal ambalajında toz ve likit ile birlikte ölçek ve karıştırma kâğıdı içermelidir.
13. [bookmark: _GoBack]İstenildiği takdirde, firma toz–likit oranının yeterliliğini belge ile kanıtlamakla yükümlüdür.
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