| ## SMT Temel İşlevi: | - Geçici restorasyonların ve daimi restorasyonların geçici olarak yapıştırılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Öjenollü ve öjenolsüz olarak tercih edilebilmelidir. - Ürün ambalajı baz ve katalizörden oluşan iki tüp şeklinde veya şırınga şeklinde seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Düşük film kalınlığında olmalıdır. - Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir. - Kendiliğinden sertleşme özelliği olmalıdır. - Diş üzerinde artık bırakmamalıdır. - Geçici dişlerin sökülmesi aşamasında kolayca sökülebilmelidir. - Yeterli çalışma süresi sağlamalıdır. Ağızda sertleşme süresi en az 1 dk, en fazla 3 dk olmalıdır. Toplam çalışma süresi 7dk’dan az olmalıdır. - Uygulaması kolay olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirmesi ürünün bazının gramajı veya ml’si bazında yapılacaktır. |